ПЛАСТИКОВЫЙ БАК

Назначение: складирование ТКО

Вывоз: мусоровоз, заднего типа загрузки, либо мусоровоз бокового типа загрузки, оборудованный универсальным захватом.

Вместимость: от 0,66 м3, не более 1,1 м3.

Ограничения:

1. Устанавливается на твердом покрытии (только асфальт, бетон) в том числе мусорокамерах (от 0,77 до 1,1 м3).

Внимание! Не используется при гравийном покрытии места установки и погрузки.

2. Отсутствие бордюров, пандусов

3. Может быть оборудован педалью, люком в крышке.

| Наименование оборудования | Технические характеристики |
| --- | --- |
| Передвижной мусорный контейнер объемом 1100 л. с крышкой и педалью для открытых КП Бак 0,77 м3 с крышкой без педали, применение – мусорокамеры, открытые КП | Контейнер состоит из цельнолитого крупногабаритного короба на колесах, крышки, изготовленных из полиэтилена низкого давления (высокой плотности) методом литья под давлением на термопластавтомате (ТПА). Конструкция и характеристики контейнера должны соответствовать требованиям DIN EN 840-2. Внутренний объем, л: 1100 л. Максимальная загрузка, нагрузка (кг): не менее 440, не более 510. Размеры: Высота, мм – не менее 1354, не более 1369. Ширина, мм – не менее 1073, не более 1378. Глубина, мм – не менее 1073, не более 1085. Условия эксплуатации: Температурный диапазон эксплуатации составляет от минус 40° С до плюс 50° С. Допускается кратковременное воздействие высоких температур до плюс 75° С. Температура для чистки (мойки) контейнера: не более 95 о С. Особенности комплектации мусорного контейнера: Опора – 4 поворотных колеса. Тормоза – на двух передних колесах. Ручки по краям контейнера – цельнолитые, усиленные. Цапфы – не менее 10 точек крепления к корпусу бака, стальной сердечник. Место захвата гребенкой – усилено специальной конструкцией. Литой Должен соответствовать требованиям безопасности по ГОСТ 12.3.030. Гарантийный срок эксплуатации при соблюдении условий – 1 год со дня ввода в эксплуатацию. Цвет – зеленый Мусорный бак имеет цельнолитые узлы крепления педального привода для поднятия крышки Особенности комплектации мусорного контейнера: наличие педали с подъемным механизмом для открывания верхней крышки. |